施工方案
1.新马大厦屋面渗漏：渗漏点位主要集中在西侧屋面，故建议对西侧屋面实施分区维修，即按“分区拦水埂—漏点处理（女儿墙渗漏严重区域）—清基—修补—重铺—完工清理”开展施工：
1.1在屋面界限分区部位弹线切割，凿除屋面砼保护层至结构板面，清理浮渣与松散颗粒，确保基层坚实、平整、干燥；两侧阴角部位剔凿拉毛湿润，堵漏王整体封堵密实，并采用聚合物水泥防水涂料涂刷2遍。
1.2针对屋面北侧女儿墙渗漏结碱部位，采用屋面女儿墙根部渗漏治理专项工艺：先沿女儿墙根部阴角处剔凿出宽度、深度约30mm×30mm的U型凹槽，剔凿屋面混凝土保护层、保温层至结构面，基面整体拉毛，阴角部位剔凿V型槽，采用堵漏王分层嵌填密实；待初凝后，在阴角部位涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料；防水层干燥后，随即进行24小时蓄水试验，蓄水试验合格后采用细石混凝土恢复。
1.3整体基面铲除清理后，采用高压气吹与软毛刷反复清理基面浮尘、油污及残留胶渍，确保无明水、无霜冻、无起砂。
1.4针对基层疏松部位及基层空鼓、起砂区域，采用聚合物水泥砂浆进行局部修补。
1.5对于重点部位，即设备基础根部、排水口周围以及透气管根部，采用3mm厚的SBS改性沥青防水卷材，并附加300mm宽的加强层，通过热熔满粘法进行施工。整体基面采用非固化橡胶沥青涂料与SBS改性沥青卷材复合防水体系：先满涂2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料，形成连续无接缝、自愈合的柔性防水层；紧随热熔铺贴3mm厚SBS卷材，搭接宽度不小于100mm，确保卷材与涂料层牢固粘结。
1.6施工结束验收合格后，针对施工中产生的垃圾进行封闭清理外运，运输车辆须密闭覆盖。
 2.青年小区18号楼屋面:依据现场实际状况，拟采用“漏点处理—清基—修补—增强—重铺—恢复清理”开展施工： 
2.1针对现存渗漏点，实施背水面注浆封堵应急处理措施，选用双组份聚氨酯灌浆料，保障浆液能够充分填充板缝以及线盒周边的微裂隙。
2.2彻底铲除原有防水层以及松动、粉化的找平层，直至坚实的结构板面，并对屋面随意铺设的管线进行整理与固定。
2.3于纵向屋脊部位开设直径为110mm的透气孔，孔间距不超过6m。静置观察三日，期间查看底部有无积水，若发现积水应立即组织清理，安装透气管并加装防雨罩。
2.4针对设备底座及找平层粉化部位，运用高强度聚合物水泥砂浆进行修补，修补厚度不小于20mm。
2.5对整体基面进行清扫，使其洁净，接着均匀涂刷基层处理剂（冷底子油），涂刷后需等待其表面干燥（不粘脚），方可开展卷材铺贴工作。
2.6对于重点部位，即设备基础根部、排水口周围以及透气管根部，采用3mm厚的SBS改性沥青防水卷材，并附加300mm宽的加强层，通过热熔满粘法进行施工。对于局部卷材无法覆盖的设备基础部位，采用非固化橡胶沥青防水涂料进行涂刷，涂刷厚度不小于2mm，以确保防水效果。
2.7整体基面采用非固化橡胶沥青涂料与SBS改性沥青卷材复合防水体系：先满涂2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料，形成连续无接缝、自愈合的柔性防水层；紧随热熔铺贴3mm厚SBS卷材，搭接宽度不小于100mm，确保卷材与涂料层牢固粘结。
2.8屋面施工结束后，对楼下应急维修部位进行观察，确认无渗漏后，开展饰面层恢复以及现场垃圾清理工作，完工后进行验收交付。
